|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №8 «Карета-тыква для золушки»**  **ДОМ-08**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\8\ДОМИК КАРЕТА-ТЫКВА ДЛЯ ЗОЛУШКИ 1900-1400-1500 (2) Копировать.jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1500 |
| Длина (мм) | 1900 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| **Применяемые материалы** | |
| Декоративные фанерные элементы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм все углы фанеры закругленными, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 4 шт. Столбы изготовлены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчиваются металлической закладной, которые бетонируются в землю на 400мм. |
| Пол | В кол-ве 1шт., размером 800\*800\*140мм, изготовлен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Крыша | В кол-ве 1 шт. Скаты и фронтон выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм., скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50мм |
| Стенки домика | В кол-ве 4шт, выполнены из влагостойкой фанеры 18мм с покраской двухкомпонентной полиуретановой краской |
| Колеса домика | В ко-ве 4шт, выполнены из влагостойкой фанеры 18мм с покраской двухкомпонентной полиуретановой краской |
| Скамья | В кол-ве 2шт выполнена из влагостойкой фанеры 18мм с покраской двухкомпонентной полиуретановой краской |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  ГОСТ Р 52169-2012 ГОСТ Р 52301-2013. |