|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №12****ДОМ-12****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\12\1200-1500-1100 — копия (2).jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1150 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| **Применяемые материалы**  |
| Декоративные фанерные элементы | Водостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм все углы фанеры закругленными, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012. |
| Каркас | В колве 1шт., выполнен из металлического профиля 50\*25мм. |
| Стенки  | В кол-ве 2шт. выполнены из влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2, все торцы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской. |
| Пол | В кол-ве 1шт., изготовлен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Скамья  | В кол-ве 2шт. скамьи выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Двухскатная крыша  | В кол-ве 1шт выполнена из влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской. |
| Дверь  | В кол-ве 2шт, выполнены из влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской. |
| Материалы | Высушенная деревянная доска, влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2, все торцы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной термопластичнойпорошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |